## Slide 1
TE-MSC-MDT

## Slide 2: MQXFS_103
Reaction report
N. Bourcey
07/05/2015

## Slide 3: Preparation
Start date: 13/02/2015
End date: 23/02/2015
Heat cycle :
Ramp 25°C/h, hold 48h/210°C
Ramp 50°C/h, hold 48h/400°C
Ramp 50°C/h, hold 50h/640°C

## Slide 4: Instrumentation layout
Vamas 1
Vamas 2
Vamas 3
DummyVamas
Vamas 4
Vamas 5
Vamas 6
tc13
tc14
tc18
tc11
RRR samples
Argon

## Slide 9
TE-MSC-MDT