|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **Statistiques H15WC0112A longueur 235m Run 73A DS 11T Nb3Sn with core 25 microns** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Angle (°) |  | | Width (mm) | |  | | Mid Thickness (mm) | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | uncorrected | | | corrected |  |
|  | Average | |  | |  | | **0.73** |  | | **14.68** | |  | | 1.238 | | | **1.248** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Minimum | |  | |  | | 0.69 |  | | 14.68 | |  | | 1.237 | | | **1.247** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Maximum | |  | |  | | 0.77 |  | | 14.69 | |  | | 1.239 | | | **1.248** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Standard Deviation | | | |  | | 0.039 |  | | 0.0061 | |  | | 0.0008 | | | **0.0008** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Ten Stack start lenght | | | | | | 1.249 mm |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **Statistiques H15WC0112B longueur 235m Run 73A DS 11T Nb3Sn with core 25 microns** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Angle (°) |  | | Width (mm) | |  | | Mid Thickness (mm) | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | uncorrected | | | corrected |  |
|  | Average | |  | |  | | **0.74** |  | | **14.69** | |  | | 1.241 | | | **1.250** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Minimum | |  | |  | | 0.73 |  | | 14.68 | |  | | 1.240 | | | **1.249** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Maximum | |  | |  | | 0.75 |  | | 14.69 | |  | | 1.242 | | | **1.251** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Standard Deviation | | | |  | | 0.011 |  | | 0.0045 | |  | | 0.00115 | | | **0.0011** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Ten Stack endt lenght | | | | | | 1.2496 mm | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |